### Değişken Elektrik Alanda Kondansatör

Plakaları arasında boşluk bulunan kondansatörün plakaları arasında  açısal frekanslı bir potansiyel fark uygulanırsa,

kondansatör,

yükü ile yüklenir. Bu yüklenmeye neden olan yükleme akımı;

şeklindedir. Yükleme akımı ie uygulanan voltaj arasında 90o faz farkı vardır. Yanı akım uygulanan voltajdan 90o ileridedir.

Eğer plakalar arasında bir dielektrik malzeme varsa, akım ile uygulanan voltaj arasındaki faz farkı 90o  den farklı olacaktır. Yani fark farkı 90 değil 90- kadar olur. Bu durum fazör diyagramıyla gösterilir [38,40,41].

Buna göre akımın uygulanan potansiyel farkıyla aynı fazda olan bir bileşeni olmalıdır. Bu bileşene kayıp akımı denir ve  ile gösterilir. Kondüktans  olmak üzere,

ile gösterilir.

Kondansatördeki toplam akım,

şeklindedir.

Dielektrikteki enerji kaybından dolayı, yükleme akımı ile toplam akım arasında faz farkı meydana gelir. Kayıp faktörü yükleme akımı ile toplam akım arasındaki faz açısının tanjantı alınarak hesaplanır:

Toplam akım bu ifadeden faydalanılarak,

şeklinde ifade edilebilir.

Kısaltması kullanılır. Bu durumda κ*

şeklinde tanımlanır ve  şeklinde yazılır. Öte yandan dielektrikli kondansatör için fazör diyagramı dikkate alınarak,

Gerekli işlemler yapıldığında,

bulunur. Buradan kayıp faktörünün dielektrik sabitinin gerçek ve sanal kısımlarının oranı olduğu görülür.

Akım yoğunluğu,

şeklindedir.

olmak üzere, bu iletkenliğe ait akım yoğunluğu;

elde edilir. Buna dielektrik ortamın değişken alan iletkenliği denir.

# Text boxes

V

I

I

Şekil: Değişken dielektrik alan uygulanan kondansatörün plakaları arasındaki dielektrik           maddede ortaya çıkan yükleme ve kayıp akımlarının fazör diyagramıyla gösterimi.